## Slide 1: Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska
Promotor:
dr inż. Imię Nazwisko
Wykonał:
Imię Nazwisko
Nr albumu: 000000
Częstochowa, 2014
Praca dyplomowa inżynierska Adsorpcja barwników kationowych z roztworów wodnych na węglu aktywnym

## Slide 2: Cel i zakres pracy
Celem pracy jest porównanie efektów sorpcji wybranych barwników kationowych (czerwień anilanowa oraz żółcień złocista anilanowa) na węglach aktywnych z roztworów wodnych o różnym pH. Do badań wykorzystano trzy węgle aktywne różniące się wielkością powierzchni właściwej, porowatością, materiałem wyjściowym. Wykorzystane w badaniach węgle aktywne WG-12, ROW 08 i F-300 są powszechnie stosowane w oczyszczaniu wód.
Zakres badań laboratoryjnych obejmował:
• przygotowanie węgli aktywnych poprzez ich odpopielanie i suszenie do stałej masy,
• wyznaczenie izoterm sorpcji barwników dla początkowych stężeń: 10, 25, 50, 100, 150, 200 mg/dm3 przy różnych wartościach pH.

## Slide 3: Wstęp teoretyczny
Adsorpcja jest procesem, który ma na celu związanie substancji (adsorbatu) na powierzchni porowatego ciała stałego (adsorbentu). Proces adsorpcji można podzielić na trzy rodzaje:
adsorpcja fizyczna - związana z działaniem sił van der Waalsa,
adsorpcja chemiczna, inaczej nazywana chemisorpcją,
adsorpcja jonowymienna, inaczej nazywana wymianą jonową.

## Slide 4
Węgle aktywne są adsorbentami powszechnego użytku, posiadające dobre parametry sorpcyjne. Ze względu na swoją uniwersalność oraz korzystne parametry, węgle aktywne znalazły szerokie zastosowanie w procesach oczyszczania wody, ścieków oraz gazów, a także w różnych gałęziach przemysłu: produkcja leków, przemysł zbrojeniowy (maski przeciwgazowe), przemysł spożywczy itd.
Węgle aktywne występują w postaci:
granulowane węgle aktywne (GWA),
pyliste węgle aktywne (PWA),
aktywowane włókna węglowe (AWW).

## Slide 5
Barwniki (inna nazwa – związki barwne) to związki, które podczas kontaktu z różnymi substancjami, materiałami łączą się z nimi trwale, nadając barwę. W skład barwników wchodzą substancje tj.: związki heterocykliczne, pochodne węglowodorów.

## Slide 6
Metodyka badań
Do badań użyto trzech rodzajów węgli aktywnych: F-300, ROW 08 i WG 12.
Tabela 1. Charakterystyka węgli aktywnych
Lp. | Wskaźnik | Wartość |  | 
 |  | F-300 | ROW 08 | WG-12
1 | Powierzchnia właściwa, m2/g | 800 | 796 | 1005
2 | Masa nasypowa, g/dm3 | 542 | 381 | 420
3 | Nasiąkliwość wodna, cm3/g | 0,61 | 0,97 | 0,82
4 | Wytrzymałość mechaniczna, % | 93 | 98 | 98
5 | Liczba metylenowa, cm3 | 28 | 30 | 30
6 | pH wyciągu wodnego | 6,8 | 8,6 | 10,1
7 | Zawartość popiołu, % | 7,99 | 5,94 | 11,00
8 | Adsorpcja jodu, mg/g | 1060 | 1096 | 1050

## Slide 7
Pomiar właściwości adsorpcyjnych
Adsorpcja wybranych barwników kationowych prowadzona była w warunkach statycznych.
Pomiar właściwości sorpcyjnych dla roztworu zawierającego barwnik wykonywano w kolbach Erlenmeyera o objętości 250 cm3. Do każdej z kolb odmierzono po 125 cm3 roztworu o stężeniach: 10, 25, 50, 100, 150, 200 mg/dm3 przy pH=3,0; 6,0 i 9,0 (±0,1) i dodano 0,5 g węgla aktywnego (F-300, ROW 08, WG-12) odważonego na wadze analitycznej.

## Slide 8
Tak przygotowane próbki poddano mechanicznemu wytrząsaniu przez 4 godziny na wytrząsarce i odstawiono na 20 godzin w celu kontaktu statycznego roztworu z węglem aktywnym.
Po upływie określonego czasu oznaczono stężenie równowagowe w roztworze przy użyciu spektrofotometru przy następujących długościach fal:
Czerwień anilanowa (Basic Red 46 – BR46) - λ = 530 nm
Żółcień złocista (Basic Yellow 28) - λ = 428 nm

## Slide 9: Wyniki badań
Przed przystąpieniem do badań sorpcji barwników, zostały wyznaczone krzywe wzorcowe niezbędne do wyznaczenia stężeń końcowych tych barwników w roztworze.
Chart: Krzywa wzorcowa - czerwień anilanowa
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
A | 0 | 0.056 | 0.084 | 0.152 | 0.23 | 0.373 | 0.532 | 0.74 | 1.471
Chart: Krzywa wzorcowa - żółcień złocista anilanowa
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
 | 0 | 0.019 | 0.031 | 0.08 | 0.125 | 0.222 | 0.311 | 0.455 | 0.908

## Slide 10
Izotermy sorpcji czerwieni anilanowej
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 9.575923392612859E-2 | 6.8399452804377564E-2 | 0.24623803009575954 | 2.5307797537619749 | 9.2202462380300965 | 18.084815321477468
WG-12 | 2.4761 | 6.2329 | 12.4384 | 24.3673 | 35.1949 | 45.4788
ROW 08 | 2.4692 | 6.1953 | 12.4316 | 24.8769 | 37.3564 | 49.7435
F-300 | 2.4897 | 6.2226 | 12.4487 | 24.7914 | 37.1375 | 49.4528
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 0.19151846785225754 | 0.20519835841313291 | 0.47879616963064392 | 2.7770177838577292 | 12.038303693570422 | 21.614227086183313
WG-12 | 2.4521 | 6.1987 | 12.3803 | 24.3057 | 34.4904 | 44.5964
ROW 08 | 2.4521 | 6.2226 | 12.435 | 24.9179 | 37.3974 | 49.8085
F-300 | 2.4419 | 6.2329 | 12.4248 | 24.8769 | 37.1854 | 49.186
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 0.3009575923392625 | 0.35567715458276333 | 0.45143638850889195 | 1.6963064295485677 | 10.041039671682627 | 20.711354309165532
WG-12 | 2.4248 | 6.1611 | 12.3871 | 24.5759 | 34.9897 | 44.8222
ROW 08 | 2.4384 | 6.185 | 12.4179 | 24.9008 | 37.37 | 49.8085
F-300 | 2.4179 | 6.144 | 12.4145 | 24.8769 | 37.2811 | 49.3194
pH=9
pH=6
pH=3

## Slide 11
Izotermy sorpcji żółcieni złocistej anilanowej
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 0.41484716157205326 | 0.67685589519650913 | 1.3755458515283843 | 8.0567685589519726 | 18.493449781659326 | 33.646288209606944
WG-12 | 2.3963 | 6.0808 | 12.1561 | 22.9858 | 32.8766 | 41.5884
ROW 08 | 2.3526 | 6.0753 | 12.3144 | 24.7325 | 36.9978 | 49.0066
F-300 | 2.4236 | 6.1026 | 12.2489 | 24.6561 | 36.8286 | 46.8341
pH=3
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 0.28384279475982627 | 0.26200873362445515 | 0.45851528384279527 | 3.9082969432314414 | 12.358078602620088 | 28.449781659388627
WG-12 | 2.429 | 6.1845 | 12.3854 | 24.0229 | 34.4105 | 42.8876
ROW 0,8 | 2.44 | 6.19 | 12.44 | 24.9345 | 37.3799 | 49.4378
F-300 | 2.4236 | 6.1736 | 12.4017 | 24.7653 | 36.6758 | 46.9323
Chart: Stężenie końcowe, mg/dm3
| 0.41484716157205326 | 0.39301310043668131 | 0.5240174672489083 | 6.0262008733624457 | 15.982532751091723 | 38.558951965065496
WG-12 | 2.3963 | 6.1517 | 12.369 | 23.4934 | 33.5044 | 40.3603
ROW 08 | 2.3908 | 6.1517 | 12.3908 | 24.8199 | 37.2052 | 49.2959
F-300 | 2.4072 | 6.1299 | 12.3745 | 24.798 | 37.167 | 47.238
pH=6
pH=9

## Slide 12: Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników badań można sformułować następujące wnioski:
Sorpcja barwników na węglach aktywnych jest skutecznym sposobem na usunięcie tych związków z roztworów.
Najlepszym sorbentem spośród badanych węgli aktywnych okazał się węgiel ROW 08. Charakteryzuje się on wysokim stopniem usunięcia barwnika z roztworu wynoszącym ponad 90% (dla wszystkich badanych stężeń początkowych).
Przeprowadzone badania nie wykazały jednoznacznie wpływu odczynu roztworów zawierających barwniki na wielkość pojemności sorpcyjnych badanych węgli aktywnych.